FIŞA DISCIPLINEI

| 1. Date despre program |
| --- |
| 1.1 Instituţia de învăţământ superior | UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI |
| 1.2 Facultatea | CHIMIE |
| 1.3 Departamentul | CHIMIE |
| 1.4 Domeniul de studii | CHIMIE |
| 1.5 Ciclul de studii | MASTER |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE SI FARMACEUTICE/ Chimist |

| 2. Date despre disciplină |
| --- |
| 2.1 Denumirea disciplinei | MATERIALE ANORGANICE BIOCOMPATIBILE |
| 2.2 Titularul activităţilor de curs | Conf. dr. Cornei Nicoleta |
| 2.3 Titularul activităţilor de seminar | Conf. dr. Cornei Nicoleta |
| 2.4 An de studiu | II | 2.5 Semestru | I | 2.6 Tip de evaluare | E | 2.7 Regimul discipinei | OP |

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

| 3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) |
| --- |
| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 4 | din care: 3.2 curs | 2 | 3.3. laborator | 2 |
| 3.4 Total ore din planul de învăţământ | 56 | din care: 3.5. curs | 28 | 3.6. laborator | 28 |
| Distribuţia fondului de timp | ore |
| Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele | 49 |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren | 15 |
| Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri | 20 |
| Tutoriat | 0 |
| Examinări | 10 |
| Alte activităţi................................... | 0 |

| 3.7 Total ore studiu individual | 94 |
| --- | --- |
| 3.8 Total ore pe semestru | 150 |
| 3.9 Număr de credite | 6 |

| 4. Precondiţii (dacă este cazul) |
| --- |
| 4.1 De curriculum | - |
| 4.2 De competenţe | - |

| 5. Condiţii (dacă este cazul) |
| --- |
| 5.1 De desfăşurare a cursului | - |
| 5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului | Prezenţa obligatorie 100%. Se pot recupera in limita a două laboratoare fie cu altă grupă în săptămâna curentă desfaşurării respectivului laborator, fie în ultimile două săptămâni de activitate didactică din semestru. |

| 6. Competenţe specifice acumulate |
| --- |
| Competenţe profesionale | Capacitatea de analiză, sinteză şi utilizare a metodelor științifice riguroase și a tuturor resurselor de informație în orice context profesional și social. Utilizarea adecvată a cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor practice de muncă în laborator. Abilități de muncă individuală și în echipă, cu planificarea activității și managementul timpului. Cunoașterea și respectarea regulilor de protecţia muncii, de etică și deontologie profesională. Cunoaşterea şi operarea cu noţiuni specifice de structură, proprietăţi şi reactivitate a compuşilor chimici, farmaceutici şi cosmetici. Efectuarea de analize specifice în laboratoare medicale, cosmetice şi farmaceutice. Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, elaborarea protocoalelor pentru analiza fizico-chimică a unor produși chimici, farmaceutici şi cosmetici. Aplicarea riguroasă a metodelor şi tehnicilor de investigare calitativă şi cantitativă în analize medicale şi controlul produselor farmaceutice şi cosmetice. Identificarea materialelor, substanțelor si aparaturii, analiza critică a metodelor şi tehnicilor, interpretarea rezultatelor experimentale şi corelarea cu acțiunea farmacologică şi biologică a produselor chimice, farmaceutice şi cosmetice. Utilizarea prevederilor legislative în managementul şi asigurarea calității laboratoarelor de analize clinice. |
| Competenţe transversale | Utilizarea unui management eficient privind resursele umane, logistice, operaționale și de timp. Realizarea unor proiecte de cercetare, de elaborare a unor articole sau studii științifice. Utilizarea eficientă a resurselor informaționale, științifice și de specialitate privind cariera profesională. Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare interumană în relație cu profesia și particularitățile individuale ale persoanelor din colectivul profesional. Realizarea unui management eficient al conceperii, proiectării, planificării și organizării activităților specifice. Dezvoltarea unei abordări interculturale şi echitabile în diverse aspecte şi contexte de activitate profesională şi relaţii inter-umane. Diversificarea formelor şi stilurilor de învăţare. |

| 7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) |
| --- |
| 7.1. Obiectivul general | Introducerea limbajului specific disciplinei şi familiarizarea cu aspectele de bază ale acesteia. Înţelegerea proprietăţilor materialelor anorganice biocompatibile în baza unei abordări multidisciplinare. |
| 7.2. Obiectivele specifice | La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: Descrie o tehnica de sinteza si limitele in care un material poate functiona ca si biomaterial; Analizeze criteriile pentru care un material poate functiona ca biomaterial; Analizeze evolutia unui proces chimic pe baza datelor experimentale obtinute; Utilizeze corect metodele şi tehnicile de sinteza si caracterizare a materialelor cu respectarea; normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea unui experiment chimic; Explice importanta si utilitatea acestor compusi; |

| 8. Conţinut |
| --- |
| 8.1 | Curs | Metode de predare | Observaţii (ore şi referinţe bibliografice) |
| 1. | I. Biomateriale. I.1. Definiţii, clasificări, structură şi funcţionalitate | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[1, 2, 10, 11] |
| 2. | I.2.Bicompatibilitate. I.3. Factorii de care depinde biocompatibilitatea. Descrierea acestor factori: Saliva, Sangele. | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[1, 2, 10, 11] |
| 3. | I.3.Factori de care depinde biocompatibilitatea: Rolul clorurilor in interactiunea dintre mediul biologic si implant; Rolul proteinelor in nteractiunea mediu biologic si implant. I.4. Proprietatile biomaterialului | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[1, 2, 9, 11] |
| 4. | II. Utilizarea biomaterialelor: II.1. Biomateriale in ortopedie; II.2. Biomateriale in cardiologie; II.3. Biomateriale in oftalmologie; II. 4. Biomateriale in stomatologie (caracteristici, efecte nedorite, materiale utilizate) | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[2, 3, 4, 10] |
| 5 | III. Implante orale. III.1. Specificitatea implantului oral; III.2. Reactiile de la interfata tesut biologic - implant legate de actiunea tesutului asupra biomaterialului; III.3. Coroziunea (tipuri de coroziuni, factori care influenteaza coroziunea, factori care inhiba coroziunea; locul produsilor de coroziune in organism) | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[3, 4, 7] |
| 6. | III.4. Produsii de coroziune (ai otelului inoxidabil, titanului, ceramicii de aluminiu); III.5. Teste de biocompatibilitate in vitro si in vivo (ai otelului inox, titanului, ceramicii de aluminiu) | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[3, 4, 7, 8]- |
| 7. | IV. Aliaje dentare – biomateriale utilizate in stomatologie (clasificare, aliaje pentru metalo-ceramica; loturi pentru aliaje nobile, Titanul si aliajele sale, Zr si aliajele sale). | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[4, 7, 8] |
| 8. | V. Materiale ceramice. V.1. Proprietati generale, clasificare; V.2. Ceramica pe baza de fosfati de calciu (fosfat tricalcic, hidroxiapatita, spume, fulgi, fibre de hidroxiapatita)- obtinere, structura,morfologie, proprietati | Prelegerea, expunerea, explicatia, modelarea | 2/[2, 4,9] |
| 9. | V.2. Ceramica pe baza de fosfati de calciu (fosfat tricalcic, fosfat tricalcic cu Zn, hidroxiapatita, spume, fulgi, fibre de hidroxiapatita)- obtinere, structura, morfologie, proprietati | Prelegerea, expunerea, explicatia, modelarea | 2/[2, 4,9] |
| 10. | V.2. Ceramica pe baza de fosfati de calciu (hidroxiapatita poroasa, densa, deficienta in calciu)- obtinere, structura, morfologie, proprietati; | Prelegerea, expunerea, explicatia, modelarea | 2/[2, 4,9] |
| 11. | V.2.(continuare) Comportarea la incalzire a hidroxiapatitei, comportarea hidroxiapatitei in medii umede V.3. Ceramica de Aluminiu (alumina)-obtinere, morfologie, proprietati, compararea caracterisiticilor cu ale zirconiului | Prelegerea, expunerea, explicatia, modelarea | 2/[2, 4,9] |
| 12. | VI. Nanoparticule magnetice-biomateriale. VI.1. Metode de sinteza (fizice-activare mecanica, mecanochimica si chimice-sol-gel) | Prelegerea, expunerea, explicatia, modelarea | 2/[2, 6] |
| 13. | V.1. Metode de sinteza ( precipitare, metoda hidrotermala, microemulsiilor). V.2. Proprietati, caracteristici | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[2, 6] |
| 14. | V.3. Materiale nanocompozite (caracteristici, sinteza, proprietati) | Prelegerea, expunerea, explicatia | 2/[2,6] |
| Bibliografie Referinţe principale: Gorduza L., Biomateriale, biotehnologii, biocontrol, Ed. CERMI, Iaşi, 2002. Bunea D., Materiale biocompatibile, Ed. BREN Bucureşti, 1998. Pop Gh., Biomateriale şi componente protetice metalice, Ed.Tehnopress, Iaşi, 2004. Pincovschi E.,Compuşi anorg.biocompatibil cu aplicaţii în implantologie, Ed. PRINTECH, Bucureşti, 1997. A. C. Pierre, Introduction aux procedés sol-gel, Ed. Septima, Paris (1992). Eveline Popovici, Emiliana Dvininov, Materiale nanostructurate:Prezent si Viitor, Vol.I. Nanoparticule, 2007, Casa Editoriala Demiurg. Referinţe suplimentare: Rândaşu I., Biomateriale stomatologice, Ed Medicală, Bucureşti, 1996. Z. Oshida, „Bioscience and Bioengineering of titanium Materials”, Elsevier, 2006. M. Chiriţă, I. Poeată, „Biomateriale, implantologie şi protezare medico-chirurgicală”, vol. 1, 2002. J.B. Park, R.S. Lakes, „Biomaterials”, Springer, 2007. B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons, „Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine”, ediţia a 2-a, Elsevier, 2004. .. |
| 8.2 | Seminar / Laborator | Metode de predare | Observaţii (ore şi referinţe bibliografice) |
| 1. | Norme tehnice de securitate a muncii. Prezentarea tematicii de laborator si selectarea reactivilor, a sticlăriei de laborator și aparatelor/instalațiilor necesare experimentelor realizate în laborator. Stabilirea strategiei de lucru în laborator. | Experiment, explicatia, observatia, algoritmizarea | 2/NTSM, norme de prevenire Sars Cov II, articole selectate din literatură |
|  | Sinteza de fosfat tricalci (TCP)c prin metoda hidrotermala, metoda precipitarii si metoda sol-gel | Experiment, explicatia, observatia, algoritmizarea | 3/[1-4] |
| 2. | Sinteza de hidroxiapatita (HA) prin metoda hidrotermala, coprecipitarii si sol-gel | Experiment, explicatia, observatia, algoritmizarea | 3/[5-8] |
| 3. | Sinteza nanoparticulelor de alumina (Al2O3) | Experiment, explicatia, observatia, algoritmizarea | 3/[9,10] |
| 4. | Sinteza nanopariculelor de ferite cu aplicatii in medicina (MFe2O4) | Experiment, explicatia, observatia, algoritmizarea | 3[11, 12] |
| 5. | Interpretarea rezultatelor obținute prin FTIR si UV-vis a compusilor obtinuți | Conversația, problematizarea, explicatia | 3/[1-12] |
| 6 | Studii comparative cu datele din literatură privind metodele de sinteză ale biomaterialelor (TCP, HA,Al2O3, MFe2O4 ) și studiul comparativ al caracteristicilor acestora. | Studiu individual, conversația, explicația | 3/[articole publicate în domeniu] |
| 7. | Realizarea si pregatirea unui proiect didactic cu utilizarea datelor experimentale obtinute | Studiu individual, conversatia, problematizarea, explicatia | 4/[articole publicate în domeniul temei alese] |
| 8. | Prezentarea proiectelor | Expunerea, explicatia | 4 |
| Bibliografie E. Caroline Victoria, F. D. Gnanam, Synthesis and characterisation of bifasic calcium phosphate, Trends Biomater Artif Organs, 16(1), 12-14 (2002). M. Descamps O. Richart, P. Hardouin, J. C. Hornez, A. Leriche, Synthesis of macroporous β-tricalcium phosphate with controlled porous architectural, Ceramics International, 34, 1131-1137 (2008) M. Stoia, M. Ionescu, O. Stefanescu, R. Murgan, M. Stafanescu, Preparation of macroporous β-tricalcium phosphatefrom precursors obtained by wet precipitation method, Bull St. Univ. “Politehnica” Timisoara, S. Chimie si Ingineria mediului, 53(67), 1-2 (2008) R. G. Carrodeguas, L. Morejon Alonso, J. A. Delgato Garcia-Menocal et. Al, Hydrotermal method for preparing calcium phosphate monolits, Mater. Research Bull, 6(3), 395-401 (2003). P. Hui, S.L. Meena, G. Singh, R. D. Agarawal, S. Prakash, Synthesis of hydroxiapatite bio-ceramic powder by hydrotermal method, J. Minerals&Mater. Characterisation& Engineering, 9(8), 683-692 (2010) M. H. Santos, M. Oliveira, L. Palhares de Feritas Souza, H. Santos Mansour, W. L. Vascpncelos, Synthesis Control and Characterisation of Hydroxiapatite prepared by Wet Precipitation Process, Mater. Research, 7(4) (2004) T.V. Thamaraiselvi, K. Prabakaran, S. Rajeswari, Synthesis of hydroxiapatite that Mimic Bond Minerology, Trends Biomater Artif Organs, 19(2), 81-83 (2006). J S Earl, D J Wood and S J Milne, Hydrothermal synthesis of hydroxyapatite, Journal of Physics: Conference Series 26 (2006) 268–271 López-Andrés, L. Fillali, J.A. Jiménez, H. Tayibi, I. Padilla and A. López-Delgado, synthesis of alumina based on industrial waste material, Poster 1st International conference WASTES, 2011 MARIA I. F. MACEDO, Sol-Gel Synthesis of Transparent Alumina Gel and Pure Gamma Alumina by Urea Hydrolysis of Aluminum Nitrate, Journal of Sol-Gel Science and Technology 30, 135–140, 2004 D. Gherca, A. Pui, N. Cornei, A. Cojocaru, V. Nica, O. Caltun, Synthesis, characterization and magnetic properties of MFe2O4 nanoparticles using ricin oil as capping agent, JMMM, 324, 3906-3911 (2012) S. Khorrami, F. Ghariob et al. Synthesis and characterisation of nanocrystalline spinel Zn ferrite prepared by sol-gel auto-combustion technique, Int. J. Nano. Dim., 1(3), 221-224 (2011) |

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Demersul tematic al cursului se incadreaza in cerintele cerute de angajatori

| 10. Evaluare |
| --- |
| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere în nota finală (%) |
| 10.4 Curs | -continutul cursului -media grupului -raportarea la obiective --indeplinirea standardelor minime de performanta ta aferente disciplinei. | Scris/(on-site/on-line) | 60 |
| 10.5 Seminar/ Laborator | -continutulu laboratorului -raportarea la obiective --indeplinirea standardelor minime de performanta aferente disciplinei. -prezentarea unui proiect | orala , observarea sistematica, investigatia, probe practice/on-site si on-line | 40 |
| 10.6 Standard minim de performanţă |
| Utilizarea corecta a metodelor şi tehnicilor, a materialelor, substanţelor si aparaturii cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la efectuarea unui experiment chimic. Realizarea unui studiu cu caracter transdisciplinar Elaborarea unui proiect de cercetare privind identificarea si aplicarea şi optimizarea unor noi metode de analiză fizico-chimică a compuşilor chimici utilizabili in industria cosmetica si farmaceutica cu eficienta crescută si toxicitate redusa |

| Data completării 30.10.2020 | Titular de curs | Titular de seminar |
| --- | --- | --- |
|  | Conf. dr. Nicoleta Cornei | Conf. dr. Nicoleta Cornei |
| Data avizării in departament | Director de departament |
|  | Prof.dr.habil. Mihail-Lucian BÎRSĂ |

# Footnotes

În conformitate cu hotarîrile Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi cu privire la modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice în contextul pandemiei SARS-Cov-2 şi a consecinţelor ce derivă din aceasta.